Submission ID: 100045227

Project #: LR448RD0005

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Zn}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118476_1 | 0.2113 | 250 |
| 2-118477_1 | 0.2064 | 250 |
| 2-118477_2 | 0.2048 | 250 |
| 2-118478_1 | 0.2068 | 250 |

Zn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn | Avg(%Zn) | %ZnO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118476_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Zn] | 20x | 2.636 | 6.24 | 6.24 | 7.77 |
| 2-118477_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Zn] | 33.3x | 1.919 | 7.75 |  | 9.65 |
| 2-118477_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Zn] | 33.3x | 1.912 | 7.78 | 7.77 | 9.69 |
| 2-118478_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Zn] | 50x | 1.750 | 10.58 | 10.58 | 13.17 |

Zn lot: 26-108ZNY exp: 2023-11-30

Reference page 1-3 for formulas