Submission ID: 100045238

Project #: LR465TS-23-2829

Analysis: Eltra, ICP OES

| sample | weight (g) | %C | 000,0000 S | standard=AR302 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118512 | 0.2500 | 1.0175 | 315 ppm |  |
| 2-118513 | 0.2500 | 1.3488 | 298 ppm |  |
| 2-118514 | 0.2500 | 1.3485 | 283 ppm |  |
| 2-118515 | 0.2500 | 1.3023 | 275 ppm |  |

prep={Hotplate:60 mL HCl, filter:True, for:Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118512_1 | 2.0054 | 50 |
| 2-118512_2 | 2.0069 | 50 |
| 2-118513_1 | 1.0037 | 100 |
| 2-118513_2 | 1.0067 | 100 |
| 2-118514_1 | 2.0067 | 50 |
| 2-118514_2 | 2.0056 | 50 |
| 2-118515_1 | 2.0048 | 50 |
| 2-118515_2 | 2.0042 | 50 |

Na_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Na | Avg(Nappm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118512_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Na] | 33.3x | 0.882 | 733.02 ppm |  |
| 2-118512_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Na] | 33.3x | 0.880 | 731.19 ppm | 732.11 ppm |
| 2-118513_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.739 | 736.56 ppm |  |
| 2-118513_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.729 | 723.99 ppm | 730.28 ppm |
| 2-118514_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Na] | 35.714286x | 1.089 | 969.43 ppm |  |
| 2-118514_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Na] | 35.714286x | 1.094 | 974.48 ppm | 971.96 ppm |
| 2-118515_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Na] | 40x | 0.977 | 974.50 ppm |  |
| 2-118515_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Na] | 40x | 0.964 | 962.04 ppm | 968.27 ppm |

Na lot: 26-120NAY exp: 2023-09-30

Reference page 1-3 for formulas