Submission ID: 100045243

Project #: LC465RD0003

Analysis: Agilent OES

prep={Hotplate:60 mL HNO3, filter:True, for:B,P}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118525_1 | 0.1140 | 250 |
| 2-118525_2 | 0.1167 | 250 |
| 2-118526_1 | 0.1021 | 250 |
| 2-118526_2 | 0.1019 | 250 |
| 2-118527_1 | 0.2101 | 100 |
| 2-118527_2 | 0.2101 | 100 |

B

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118527_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [B] | 20x | 2.454 | 2.34 |
| 2-118527_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [B] | 20x | 2.417 | 2.30 |

P

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118525_1 | [+0.5 ppm, +4.5 ppm] [P] | 50x | 2.465 | 27.03 |
| 2-118525_2 | [+0.5 ppm, +4.5 ppm] [P] | 50x | 2.428 | 26.01 |
| 2-118526_1 | [+0.5 ppm, +4.5 ppm] [P] | 50x | 1.931 | 23.64 |
| 2-118526_2 | [+0.5 ppm, +4.5 ppm] [P] | 50x | 1.962 | 24.08 |
| 2-118527_1 | [+0.5 ppm, +4.5 ppm] [P] | 200x | 2.456 | 24.25 |
| 2-118527_2 | [+0.5 ppm, +4.5 ppm] [P] | 200x | 2.548 | 23.38 |

B lot: 26-99BY exp: 2023-08-30

P lot: 26-78PY exp: 2024-02-28

Reference page 3 for formulas