Submission ID: 100045262

Project #: LP413PS-23-2834

Analysis: Agilent OES

prep={dilution}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118548_1 | 1.6773 | 250 |
| 2-118548_2 | 1.7088 | 250 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118548_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 333.3x | 3.854 | 19.15 |
| 2-118548_2 | [+0.5 ppm, +4.5 ppm] [Cu] | 333.3x | 3.741 | 18.24 |

Cu lot: 26-149CUX exp: 2024-03-30

Reference page 1-3 for formulas