Submission ID: 100045280

Project #: LP413PS-23-2961

Analysis: Agilent OES

prep={dilution}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118611_1 | 0.4574 | 250 |
| 2-118611_2 | 0.3792 | 250 |
| 2-118612_1 | 0.3787 | 250 |
| 2-118612_2 | 0.3773 | 250 |
| 2-118613_1 | 0.3824 | 250 |
| 2-118613_2 | 0.3786 | 250 |
| 2-118614_1 | 0.3779 | 250 |
| 2-118614_2 | 0.3777 | 250 |
| 2-118615_1 | 0.3805 | 250 |
| 2-118615_2 | 0.3782 | 250 |
| 2-118616_1 | 0.3767 | 250 |
| 2-118616_2 | 0.3749 | 250 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118611_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 100x | 2.797 | 15.29 |
| 2-118611_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 100x | 2.304 | 15.19 |
| 2-118612_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 100x | 2.340 | 15.45 |
| 2-118612_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 100x | 2.244 | 14.87 |
| 2-118613_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 100x | 2.368 | 15.48 |
| 2-118613_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 100x | 2.340 | 15.45 |
| 2-118614_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 100x | 2.350 | 15.55 |
| 2-118614_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 100x | 2.300 | 15.22 |
| 2-118615_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 100x | 2.346 | 15.42 |
| 2-118615_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 100x | 2.306 | 15.24 |
| 2-118616_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 100x | 2.380 | 15.79 |
| 2-118616_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 100x | 2.243 | 14.96 |

Cu lot: 26-149CUX exp: 2024-03-30

Reference page 1-3 for formulas