Submission ID: 100045285

Project #: LP413RD0014

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax:Solution, filter:False, for:Cu}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118622_1 | 0.2014 | 250 |
| 2-118622_2 | 0.2014 | 250 |
| 2-118622_3 | 0.2048 | 250 |
| 2-118623_2 | 0.2320 | 250 |
| 2-118623_3 | 0.2140 | 250 |
| 2-118624_1 | 0.2070 | 250 |
| 2-118624_2 | 0.2364 | 250 |
| 2-118624_3 | 0.2237 | 250 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | Avg(%Cu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118622_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 20x | 2.348 | 5.83 |  |
| 2-118622_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 20x | 2.348 | 5.83 |  |
| 2-118622_3 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 20x | 2.369 | 5.78 | 5.81 |
| 2-118623_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 20x | 2.699 | 5.82 |  |
| 2-118623_3 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 20x | 2.461 | 5.75 | 5.79 |
| 2-118624_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 20x | 2.393 | 5.78 |  |
| 2-118624_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 20x | 2.740 | 5.80 |  |
| 2-118624_3 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 20x | 2.575 | 5.75 | 5.78 |

Cu lot: 26-149CUX exp: 2024-03-30

Reference page 1-3 for formulas