Submission ID: 100045287

Project #: LP1051096

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 | FAS=0.0848 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118629_1 | 0.1275 | 12.20507 | 20.559 |  |
| 2-118629_2 | 0.1031 | 9.83603 | 20.489 |  |

prep={20 ml H2SO4, filter:False, for:K,Mg, Na,Zr}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118629_1 | 0.2028 | 200 |
| 2-118629_2 | 0.2095 | 200 |

K2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118629_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 5x | 0.739 | 0.36 | 0.44 |
| 2-118629_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 5x | 0.762 | 0.36 | 0.44 |

MgO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Mg | %MgO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118629_1 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Mg] | 1.25x | 2.135 | 0.26 | 0.44 |
| 2-118629_2 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Mg] | 1.25x | 2.195 | 0.26 | 0.43 |

Na2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118629_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2.5x | 0.845 | 0.21 | 0.28 |
| 2-118629_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2.5x | 0.870 | 0.21 | 0.28 |

ZrO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118629_1 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Zr] | 1.6x | 2.216 | 0.36 | 0.49 |
| 2-118629_2 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Zr] | 1.6x | 2.301 | 0.37 | 0.49 |

K lot: 26-107KX exp: 2023-09-30

Mg lot: 26-98MGY exp: 2024-01-30

Na lot: 26-120NAY exp: 2023-09-30

Zr lot: 26-133ZRY exp: 2023-11-30

Reference page 1-3 for formulas