Submission ID: 100045293

Project #: LC403TS-23-2836

Analysis: Agilent OES

prep={Hotplate:60 mL 1:1 HCl, filter:True, for:Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118650_1 | 0.1087 | 250 |
| 2-118650_2 | 0.1050 | 250 |

prep={Katanax:Solution, filter:False, for:Ni_total}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118650_1 | 0.2137 | 250 |
| 2-118650_2 | 0.2017 | 250 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118650_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 33.3x | 1.970 | 15.10 |  |
| 2-118650_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 33.3x | 1.893 | 15.02 | 15.06 |
| 2-118650_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 66.6x | 1.915 | 14.93 |  |
| 2-118650_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 66.6x | 1.802 | 14.89 | 14.91 |

Ni lot: 26-77NIT exp: 2023-07-30

Reference page 1-3 for formulas