Submission ID: 100045294

Project #: LP413RD0014

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax:Solution, filter:False, for:Cu}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118651_1 | 0.2027 | 250 |
| 2-118651_2 | 0.2179 | 250 |
| 2-118652_1 | 0.2026 | 250 |
| 2-118652_2 | 0.2106 | 250 |
| 2-118653_1 | 0.2121 | 250 |
| 2-118653_2 | 0.2094 | 250 |
| 2-118654_1 | 0.2100 | 250 |
| 2-118654_2 | 0.2085 | 250 |
| 2-118655_1 | 0.2042 | 250 |
| 2-118655_2 | 0.2128 | 250 |
| 2-118656_1 | 0.2030 | 250 |
| 2-118656_2 | 0.2102 | 250 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | Avg(%Cu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118651_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 20x | 2.179 | 5.37 |  |
| 2-118651_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 20x | 2.411 | 5.53 | 5.45 |
| 2-118652_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 20x | 2.249 | 5.55 |  |
| 2-118652_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 20x | 2.275 | 5.40 | 5.48 |
| 2-118653_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 20x | 2.327 | 5.49 |  |
| 2-118653_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 20x | 2.239 | 5.35 | 5.42 |
| 2-118654_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 20x | 2.633 | 6.27 |  |
| 2-118654_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 20x | 2.619 | 6.28 | 6.28 |
| 2-118655_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 20x | 2.644 | 6.47 |  |
| 2-118655_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 20x | 2.678 | 6.29 | 6.38 |
| 2-118656_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 20x | 2.591 | 6.38 |  |
| 2-118656_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 20x | 2.694 | 6.41 | 6.40 |

Cu lot: 26-149CUX exp: 2024-03-30

Reference page 1-3 for formulas