Submission ID: 100045296

Project #: LR414RD0002

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax:Solution, filter:False, for:Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118663_1 | 0.2082 | 250 |
| 2-118663_2 | 0.2014 | 250 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118663_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 33.3x | 1.978 | 7.92 |
| 2-118663_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 33.3x | 1.822 | 7.54 |

Ni lot: 26-77NIT exp: 2023-07-30

Reference page 1-3 for formulas