Submission ID: 100045305

Project #: LR414RD0002

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118686 | 23.3444 | 25.3455 | 25.3408 | 0.23 |
| 2-118687 | 23.9460 | 25.9491 | 25.9455 | 0.18 |

Reference page 1-3 for formulas