Submission ID: 100045314

Project #: LF465PS-23-2872

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118701 | 23.3433 | 25.3454 | 25.1948 | 7.52 | 0.9248 |
| 2-118702 | 23.9465 | 25.9491 | 25.7613 | 9.38 | 0.9062 |

prep={60 ml 1:1 HCl, filter:True, for:Mg, Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118701_1 | 0.2057 | 100 |
| 2-118701_2 | 0.2046 | 100 |
| 2-118702_1 | 0.2050 | 100 |
| 2-118702_2 | 0.2089 | 100 |

Mg_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Mg | 000,0000 Mg [dried] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118701_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Mg] | 2.5x | 1.698 | 2063.58 ppm | 2231.38 ppm |  |
| 2-118701_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Mg] | 2.5x | 1.713 | 2093.47 ppm | 2263.70 ppm | 2247.54 |
| 2-118702_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Mg] | 1.25x | 2.403 | 1465.51 ppm | 1617.20 ppm |  |
| 2-118702_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Mg] | 1.25x | 2.460 | 1471.99 ppm | 1624.35 ppm | 1620.78 |

Na_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Na | 000,0000 Na [dried] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118701_1 | 0.5 ppm 1.0 ppm [Na] | 6.25x | 0.852 | 2587.35 ppm | 2797.74 ppm |  |
| 2-118701_2 | 0.5 ppm 1.0 ppm [Na] | 6.25x | 0.844 | 2576.73 ppm | 2786.26 ppm | 2792 ppm |
| 2-118702_1 | 0.5 ppm 1.0 ppm [Na] | 8.3x | 0.907 | 3687.21 ppm | 4068.87 ppm |  |
| 2-118702_2 | 0.5 ppm 1.0 ppm [Na] | 8.3x | 0.909 | 3624.66 ppm | 3999.85 ppm | 4034.36 ppm |

Mg lot: 26-98MGY exp: 2024-01-30

Na lot: 26-120NAY exp: 2023-09-30

Reference page 1-3 for formulas