Submission ID: 100045317

Project #: LP413RD0007

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax:Solution, filter:False, for:Ga,Zr}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118705_1 | 0.3032 | 250 |
| 2-118705_2 | 0.3085 | 250 |
| 2-118706_1 | 0.3069 | 250 |
| 2-118706_2 | 0.3047 | 250 |

Ga

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ga | Avg(%Ga) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118705_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ga] | 20x | 1.618 | 2.67 |  |
| 2-118705_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ga] | 20x | 1.612 | 2.61 | 2.64 |
| 2-118706_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ga] | 20x | 1.667 | 2.72 |  |
| 2-118706_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ga] | 20x | 1.605 | 2.63 | 2.67 |

Zr

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | Avg(%Zr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118705_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ga] | 10x | 2.474 | 2.04 |  |
| 2-118705_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ga] | 10x | 2.426 | 1.97 | 1.91 |
| 2-118706_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ga] | 10x | 2.547 | 2.08 |  |
| 2-118706_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ga] | 10x | 2.456 | 2.01 | 2.05 |

Ga lot: 26-25GAY exp: 2023-07-30

Zr lot: 26-133ZRY exp: 2023-11-30

Reference page 1-3 for formulas