Submission ID: 100045322

Project #: LP413PS-23-2961

Analysis: Agilent OES

prep={dilution}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118715_1 | 0.4346 | 250 |
| 2-118715_2 | 0.4341 | 250 |
| 2-118716_1 | 0.4358 | 250 |
| 2-118716_2 | 0.4356 | 250 |
| 2-118717_1 | 0.4364 | 250 |
| 2-118717_2 | 0.4357 | 250 |
| 2-118718_1 | 0.4363 | 250 |
| 2-118718_2 | 0.4357 | 250 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | Avg(%Cu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118715_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 100x | 2.375 | 13.66 |  |
| 2-118715_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 100x | 2.472 | 14.24 | 13.95 |
| 2-118716_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 100x | 2.517 | 14.44 |  |
| 2-118716_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 100x | 2.511 | 14.41 | 14.42 |
| 2-118717_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 100x | 2.644 | 15.15 |  |
| 2-118717_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 100x | 2.429 | 13.94 | 14.54 |
| 2-118718_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 100x | 2.615 | 14.99 |  |
| 2-118718_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 100x | 2.420 | 13.89 | 14.44 |

Cu lot: 26-149CUX exp: 2024-03-30

Reference page 1-3 for formulas