Submission ID: 100045324

Project #: LR403RD0001

Analysis: Agilent OES

prep={60 ml 1:1 HCl, filter:True, for:K}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118720_1 | 0.1012 | 100 |
| 2-118720_2 | 0.1083 | 100 |
| 2-118721_1 | 0.1048 | 100 |
| 2-118721_2 | 0.1050 | 100 |
| 2-118722_1 | 0.1036 | 100 |
| 2-118722_2 | 0.1037 | 100 |

K

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | Avg(%K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118720_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 10x | 0.800 | 0.79 |  |
| 2-118720_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 10x | 0.883 | 0.82 | 0.81 |
| 2-118721_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 10x | 0.778 | 0.74 |  |
| 2-118721_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 10x | 0.771 | 0.73 | 0.74 |
| 2-118722_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 10x | 0.679 | 0.66 |  |
| 2-118722_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 10x | 0.678 | 0.65 | 0.66 |

K lot: 26-107KX exp: 2023-09-30

Reference page 1-3 for formulas