Submission ID: 100045334

Project #: LP413RD0012

Analysis: Agilent OES

prep={20 ml 1:1 H2SO4, filter:False, for:Zn}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118735_1 | 0.2046 | 200 |
| 2-118735_2 | 0.2080 | 200 |

Zn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn | Avg(%Zn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118735_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Zn] | 14.285714x | 2.096 | 2.93 |  |
| 2-118735_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Zn] | 14.285714x | 2.131 | 2.93 | 2.93 |

Zn lot: 26-108ZNY exp: 2023-11-30

Reference page 1-3 for formulas