Submission ID: 100045335

Project #: LP413RD0012

Sample prep: 20 mL H2SO4 for Cr

Analysis: Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | Avg(%Cr6+) | FAS=0.0825 N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118736_1 | 1.0039 | 1.47919 | 0.211 |  |  |
| 2-118736_2 | 1.0072 | 1.40200 | 0.199 | 0.205 |  |