Submission ID: 100045348

Project #: LE488TS-23-2972

Analysis: Eltra

| sample | weight (g) | %C | 000,0000 S | standard=AR302 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118769 | 0.25 | 0.1245 | 108 ppm |  |