Submission ID: 100045349

Project #: LE488TS-23-2972

Analysis: Eltra

| sample | weight (g) | %C | 000,0000 S | standard=AR302 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118770 | 0.25 | 787 ppm | 106 ppm |  |
| 2-118771 | 0.25 | 764 ppm | 101 ppm |  |
| 2-118772 | 0.25 | 920 ppm | 107 ppm |  |