Submission ID: 100045350

Project #: LP413PS-23-2961

Analysis: Agilent OES

prep={dilution}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118773_1 | 0.4616 | 250 |
| 2-118773_2 | 0.4626 | 250 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | Avg(%Cu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118773_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 100x | 2.978 | 16.13 |  |
| 2-118773_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 100x | 3.012 | 16.28 | 16.21 |

Cu lot: 26-149CUX exp: 2024-03-30

Reference page 1-3 for formulas