Submission ID: 100045354

Project #: LR438TS-23-2969

Analysis: IC, Eltra

prep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:Cl}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118782_1 | 4.0032 | 100 |
| 2-118782_2 | 4.0096 | 100 |
| 2-118783_1 | 4.0103 | 100 |
| 2-118783_2 | 4.0095 | 100 |

Cl

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Cl | Blank=0.3374 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118782_1 | 10x | 7.4176 | 0.19 |  |
| 2-118782_2 | 1x | 79.1286 | 0.20 |  |
| 2-118783_1 | 5x | 8.5466 | 0.11 |  |
| 2-118783_2 | 5x | 8.5293 | 0.11 |  |

| sample | weight (g) | %C | %S | standard=AR4007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118784 | 0.10 | 0.3326 | 26.8464 |  |
| 2-118785 | 0.10 | 0.3605 | 24.6476 |  |
| 2-118786 | 0.10 | 0.4012 | 15.2191 |  |