Submission ID: 100045355

Project #: LF465TS-23-2940

Analysis: Eltra

| sample | weight (g) | %C | 000,0000 S | standard=AR302 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118787 | 0.25 | 5.0480 | 158 ppm |  |
| 2-118788 | 0.25 | 3.5766 | 179 ppm |  |
| 2-118789 | 0.25 | 2.7466 | 192 ppm |  |
| 2-118790 | 0.25 | 2.0566 | 226 ppm |  |
| 2-118791 | 0.25 | 1.7019 | 185 ppm |  |
| 2-118792 | 0.25 | 1.6464 | 262 ppm |  |