Submission ID: 100045344

Project #: LC423TS-23-2807

Analysis: Eltra

| sample | weight (g) | 000,0000 C | 000,0000 S | standard=[AR4015] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118760_1 | 0.2491 | 20 ppm | 342 ppm |  |
| 2-118760_2 | 0.2518 | 23 ppm | 346 ppm |  |