Submission ID: 100045359

Project #: LR448RD0006

Analysis: ICP OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118799 | 26.2840 | 28.2840 | 27.8499 | 21.70 | 0.7830 |
| 2-118800 | 28.9538 | 30.9571 | 30.8780 | 3.95 | 0.9605 |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Si}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118799_1 | 0.2028 | 250 |
| 2-118799_2 | 0.2073 | 250 |
| 2-118800_1 | 0.2033 | 250 |
| 2-118800_2 | 0.2065 | 250 |

Si

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Si | %Si [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118799_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 10x | 2.206 | 2.72 | 3.47 |
| 2-118799_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 10x | 2.296 | 2.77 | 3.53 |
| 2-118800_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 10x | 2.715 | 3.34 | 3.47 |
| 2-118800_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 10x | 2.826 | 3.42 | 3.56 |

Si lot: 26-102SIT exp: 2023-11-30

Reference page 1-3 for formulas