Submission ID: 100045363

Project #: LR448RD0005

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Zn}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118809_1 | 0.2014 | 250 |
| 2-118809_2 | 0.2072 | 250 |

Zn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn | Avg(%Zn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118809_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 50x | 1.935 | 12.01 |  |
| 2-118809_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 50x | 2.010 | 12.13 | 12.07 |

Zn lot: 26-108ZNY exp: 2023-11-30

Reference page 1-3 for formulas