Submission ID: 100045368

Project #: LP413PS-23-2961

Analysis: Agilent OES

prep={dilution}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118818_1 | 0.4510 | 250 |
| 2-118818_2 | 0.4492 | 250 |

prep={10 ml 1:1 HNO3, filter:False, for:Cu}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118819_1 | 1.4939 | 250 |
| 2-118819_2 | 1.4963 | 250 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | Avg(%Cu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118818_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 100x | 2.786 | 15.45 |  |
| 2-118818_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 100x | 2.768 | 15.41 | 15.43 |
| 2-118819_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 285.714286x | 3.156 | 15.09 |  |
| 2-118819_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cu] | 285.714286x | 3.177 | 15.17 | 15.13 |

Cu lot: 26-149CUX exp: 2024-03-30

Reference page 1-3 for formulas