Submission ID: 100045370

Project #: LC454RD0040

Analysis: UV Vis Spectrophotometer

prep={method: EDA, filter:True, for:[Cr6+]}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117793_1 | 2.5086 | 100 |

| Std | A540 nm |
| --- | --- |
| Blank | 0.000 |
| 0.1 ppm | 0.077 |
| 0.2 ppm | 0.154 |
| 0.5 ppm | 0.389 |

Cr6+_ppm

| sample | A540 nm | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Cr6+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118824 | 0.214 | 10x | 0.233 | 93.06 ppm |

Hexavalent Chromium lot: 2202F31 exp: 2023-08-01

Reference page 1-3 for formulas