Submission ID: 100045372

Project #: LC465RD0003

Analysis: Agilent OES

prep={Hotplate:60 mL HNO3, filter:True, for:B,Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118828_1 | 0.2068 | 100 |
| 2-118828_2 | 0.2060 | 100 |
| 2-118829_1 | 0.2037 | 100 |
| 2-118829_2 | 0.2024 | 100 |
| 2-118830_1 | 0.2132 | 100 |
| 2-118830_2 | 0.2084 | 100 |

B

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %B | Avg(%B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118828_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [B] | 16.6x | 2.852 | 2.30 |  |
| 2-118828_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [B] | 16.6x | 2.639 | 2.13 | 2.22 |
| 2-118829_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [B] | 16.6x | 2.686 | 2.20 |  |
| 2-118829_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [B] | 16.6x | 2.782 | 2.29 | 2.25 |

Na_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Na | Avg(000,0000 Na) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118828_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2.5x | 0.721 | 871.75 ppm |  |
| 2-118828_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2.5x | 0.683 | 828.85 ppm | 850.3 ppm |
| 2-118829_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.850 | 417.48 ppm |  |
| 2-118829_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.929 | 458.86 ppm | 438.17 ppm |
| 2-118830_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2.5x | 1.018 | 1193.38 ppm |  |
| 2-118830_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2.5x | 0.961 | 1152.54 ppm | 1172.96 ppm |

B lot: 26-99BY exp: 2023-08-30

Na lot: 26-120NAY exp: 2023-09-30

Reference page 1-3 for formulas