Submission ID: 100045381

Project #: LE488TS-23-2972

Analysis: Eltra

| sample | weight (g) | 000,0000 C | 000,0000 S | standard=[AR4015] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118850_1 | 0.2526 | 117 ppm | 54 ppm |  |
| 2-118850_2 | 0.2494 | 95 ppm | 70 ppm |  |