Submission ID: 100045399

Project #: LC4990001

Analysis: Agilent OES

prep={Ramping:Ramping, Flux:monoborate, filter:False, for:Ca,Fe,Mg,Na,Si}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118891_1 | 0.3073 | 250 |
| 2-118891_2 | 0.3216 | 250 |

Ca_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Ca | Avg(000,0000 Ca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118891_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Ca] | 1.1x | 0.269 | 244.40 ppm |  |
| 2-118891_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Ca] | 1.1x | 0.325 | 281.11 ppm | 262.76 ppm |

Fe_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Fe | Avg(000,0000 Fe) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118891_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 1.1x | 0.082 | 74.14 ppm |  |
| 2-118891_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 1.1x | 0.072 | 62.58 ppm | 68.36 ppm |

Mg_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Mg | Avg(000,0000 Mg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118891_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Mg] | 1.1x | 0.075 | 67.59 ppm |  |
| 2-118891_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Mg] | 1.1x | 0.075 | 64.82 ppm | 66.21 ppm |

Na_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Na | Avg(000,0000 Na) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118891_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.481 | 391.58 ppm |  |
| 2-118891_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.390 | 302.83 ppm | 347.21 ppm |

Si_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Si | Avg(000,0000 Si) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118891_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Si] | 1x | 0.337 | 274.27 ppm |  |
| 2-118891_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Si] | 1x | 0.358 | 278.33 ppm | 276.3 ppm |

Ca lot: 26-130CAT exp: 2023-11-30

Fe lot: 26-183FEY exp: 2024-01-30

Mg lot: 26-98MGY exp: 2024-01-30

Na lot: 26-120NAY exp: 2023-09-30

Si lot: 26-102SIT exp: 2023-11-30

Reference page 1-3 for formulas