Submission ID: 100045400

Project #: LP413RD0013

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax:Solution, filter:False, for:Cu}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118892_1 | 0.20 | 250 |
| 2-118892_2 | 0.20 | 250 |
| 2-118893_1 | 0.20 | 250 |
| 2-118893_2 | 0.20 | 250 |
| 2-118894_1 | 0.20 | 250 |
| 2-118894_2 | 0.20 | 250 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO | Avg(%Cu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118892_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.308 | 5.73 | 7.13 |  |
| 2-118892_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.331 | 5.69 | 7.12 | 7.13 |
| 2-118893_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.605 | 6.26 | 7.83 |  |
| 2-118893_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.507 | 6.09 | 7.62 | 7.73 |
| 2-118894_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.645 | 6.30 | 7.88 |  |
| 2-118894_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.441 | 5.92 | 7.41 | 7.64 |

Cu lot: 26-149CUX exp: 2024-03-30

Reference page 1-3 for formulas