Submission ID: 100045401

Project #: LP413RD0019

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax:Solution, filter:False, for:Cu}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118895_1 | 0.2096 | 250 |
| 2-118895_2 | 0.2016 | 250 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO | Avg(%Cu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118895_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 33.3x | 2.747 | 10.92 | 13.67 |  |
| 2-118895_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 33.3x | 2.805 | 11.60 | 14.52 | 14.09 |

Cu lot: 26-149CUX exp: 2024-03-30

Reference page 1-3 for formulas