Submission ID: 100045408

Project #: LP413PS-23-2961

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax:Solution, filter:False, for:Cu}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118819_1 | 0.2187 | 250 |
| 2-118819_2 | 0.2065 | 250 |
| 2-118820_1 | 0.2088 | 250 |
| 2-118820_2 | 0.2051 | 250 |
| 2-118821_1 | 0.2067 | 250 |
| 2-118821_2 | 0.2038 | 250 |
| 2-118822_1 | 0.2062 | 250 |
| 2-118822_2 | 0.2046 | 250 |
| 2-118823_1 | 0.2023 | 250 |
| 2-118823_2 | 0.2019 | 250 |
| 2-118824_1 | 0.2167 | 250 |
| 2-118824_2 | 0.2045 | 250 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO | Avg(%Cu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118819_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.313 | 5.29 | 6.62 |  |
| 2-118819_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.146 | 5.20 | 6.50 | 6.56 |
| 2-118820_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.007 | 4.81 | 6.02 |  |
| 2-118820_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 1.983 | 4.83 | 6.05 | 6.04 |
| 2-118821_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.047 | 4.95 | 6.20 |  |
| 2-118821_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.092 | 5.13 | 6.43 | 6.32 |
| 2-118822_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 1.976 | 4.79 | 6.00 |  |
| 2-118822_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 1.849 | 4.52 | 5.65 | 5.83 |
| 2-118823_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.163 | 5.35 | 6.69 |  |
| 2-118823_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.137 | 5.29 | 6.63 | 6.66 |
| 2-118824_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.108 | 4.86 | 6.09 |  |
| 2-118824_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.009 | 4.91 | 6.15 | 6.12 |

Cu lot: 26-149CUX exp: 2024-03-30

Reference page 1-3 for formulas