Submission ID: 100045412

Project #: LR448RD0002

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax:Ramping, Flux:monoborate, filter:False, for:Fe}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118929_1 | 0.2019 | 250 |
| 2-118929_2 | 0.2046 | 250 |

Fe

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Fe | Avg(%Fe) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118929_1 | [+0.5 ppm, +4.5 ppm] [Fe] | 10x | 1.680 | 2.08 |  |
| 2-118929_2 | [+0.5 ppm, +4.5 ppm] [Fe] | 10x | 1.703 | 2.08 | 2.08 |

Fe lot: 26-183FEY exp: 2024-01-30

Reference page 1-3 for formulas