Submission ID: 100045420

Project #: LR465TS-23-2999

Analysis: Agilent OES

prep={Hotplate:60 mL HCl, filter:True, for:Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118946_1 | 0.3033 | 100 |
| 2-118946_2 | 0.3032 | 100 |
| 2-118947_1 | 0.3008 | 100 |
| 2-118947_2 | 0.3033 | 100 |
| 2-118948_1 | 0.3072 | 100 |
| 2-118948_2 | 0.3023 | 100 |
| 2-118949_1 | 0.3046 | 100 |
| 2-118949_2 | 0.3103 | 100 |
| 2-118950_1 | 0.3093 | 100 |
| 2-118950_2 | 0.3088 | 100 |

Na_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Na | Avg(000,0000 Na) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118946_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 3.125x | 0.901 | 928.72 ppm |  |
| 2-118946_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 3.125x | 0.877 | 903.94 ppm | 916.33 ppm |
| 2-118947_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 3.125x | 0.910 | 945.59 ppm |  |
| 2-118947_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 3.125x | 0.859 | 855.54 ppm | 900.57 ppm |
| 2-118948_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 3.125x | 0.854 | 868.77 ppm |  |
| 2-118948_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 3.125x | 0.877 | 906.36 ppm | 887.57 ppm |
| 2-118949_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 3.125x | 0.942 | 966.34 ppm |  |
| 2-118949_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 3.125x | 0.981 | 987.81 ppm | 977.08 ppm |
| 2-118950_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 4.16x | 1.074 | 1447.07 ppm |  |
| 2-118950_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 6.25x | 1.016 | 2055.53 ppm | 1751.30 ppm |

Na lot: 26-120NAY exp: 2023-09-30

Reference page 1-3 for formulas