Submission ID: 100045458

Project #: LP413RD0012

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | FAS=0.0736 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119067 | 1.0121 | 8.09950 | 1.020 |  |
| 2-119068 | 1.0088 | 7.71173 | 0.974 |  |

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 | FAS=0.0846 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119067 | 0.1073 | 9.19950 | 18.338 |  |
| 2-119068 | 0.1043 | 8.89950 | 18.300 |  |

prep={20 ml H2SO4, filter:False, for:K,Mg, Na,Sn, Ti, Zr}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119067_1 | 0.2152 | 200 |
| 2-119067_2 | 0.2156 | 200 |
| 2-119068_1 | 0.2100 | 200 |
| 2-119068_2 | 0.2117 | 200 |

K2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K2O | Avg(%K2O) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119067_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 12.5x | 0.432 | 0.50 | 0.60 |  |
| 2-119067_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 12.5x | 0.469 | 0.54 | 0.66 | 0.63 |
| 2-119068_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 1x | 0.197 | 0.02 | 0.02 |  |
| 2-119068_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 1x | 0.207 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |

MgO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Mg | %MgO | Avg(%MgO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119067_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mg] | 2.5x | 1.294 | 0.60 | 1.00 |  |
| 2-119067_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mg] | 2.5x | 2.648 | 0.61 | 1.02 | 1.01 |
| 2-119068_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mg] | 2.5x | 2.491 | 0.59 | 0.98 |  |
| 2-119068_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mg] | 2.5x | 2.571 | 0.61 | 1.01 | 1.00 |

Na2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O | Avg(%Na2O) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119067_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2.5x | 0.831 | 0.19 | 0.26 |  |
| 2-119067_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2.5x | 0.849 | 0.20 | 0.27 | 0.27 |
| 2-119068_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 6.25x | 0.764 | 0.45 | 0.61 |  |
| 2-119068_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 6.25x | 0.771 | 0.46 | 0.61 | 0.61 |

Sn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Sn | Avg(%Sn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119067_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Sn][Ti] | 1.1x | 0.975 | 0.10 |  |
| 2-119067_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Sn][Ti] | 1.1x | 1.147 | 0.12 | 0.11 |
| 2-119068_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Sn][Ti] | 1.1x | 1.088 | 0.12 |  |
| 2-119068_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Sn][Ti] | 1.1x | 1.112 | 0.12 | 0.12 |

TiO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Ti | 000,0000TiO2 | Avg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119067_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Sn][Ti] | 1.1x | 0.002 | 2.07 ppm | 3.44 ppm |  |
| 2-119067_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Sn][Ti] | 1.1x | 0.005 | 5.15 ppm | 8.60 ppm | 6.02 |
| 2-119068_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Sn][Ti] | 1.1x | 0.004 | 4.23 ppm | 7.06 ppm |  |
| 2-119068_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Sn][Ti] | 1.1x | 0.004 | 4.20 ppm | 7.00 ppm | 7.03 |

ZrO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 | Avg(%ZrO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119067_1 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Zr] | 2.5x | 2.359 | 0.55 | 0.74 |  |
| 2-119067_2 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Zr] | 2.5x | 2.344 | 0.54 | 0.73 | 0.74 |
| 2-119068_1 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Zr] | 2.5x | 2.258 | 0.54 | 0.73 |  |
| 2-119068_2 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Zr] | 2.5x | 2.302 | 0.54 | 0.73 | 0.73 |

K lot: 27-69KX exp: 2024-09-30

Mg lot: 26-98MGY exp: 2024-01-30

Na lot: 27-51NAX exp: 2024-09-30

Sn lot: 26-83SNY exp: 2023-11-30

Ti lot: 26-55TIT exp: 2023-11-30

Zr lot: 26-133ZRY exp: 2023-11-30

Reference page for formulas

%CrVI=1.733mL FAS[N FAS][weight]

%Cr2O3=1.462*[%Cr(VI)]

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+