Submission ID: 100045463

Project #: LP413RD0019

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax:Solution, filter:False, for:Cu}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119101_1 | 0.2028 | 250 |
| 2-119101_2 | 0.2030 | 250 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO | Avg(%CuO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119101_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 50x | 2.494 | 15.37 | 19.24 |  |
| 2-119101_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 50x | 2.465 | 15.18 | 19.01 | 19.125 |

Cu lot: 26-149CUX exp: 2024-03-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+