Submission ID: 100045467

Project #: LP413RD0014

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax:Solution, filter:False, for:Cu}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119113_1 | 0.2070 | 250 |
| 2-119113_2 | 0.2028 | 250 |
| 2-119113_3 | 0.2076 | 250 |
| 2-119114_1 | 0.2030 | 250 |
| 2-119114_2 | 0.2113 | 250 |
| 2-119114_3 | 0.2129 | 250 |
| 2-119115_1 | 0.2159 | 250 |
| 2-119115_2 | 0.2069 | 250 |
| 2-119115_3 | 0.2036 | 250 |
| 2-119116_1 | 0.2096 | 250 |
| 2-119116_2 | 0.2023 | 250 |
| 2-119116_3 | 0.2116 | 250 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | Avg(%Cu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119113_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.301 | 5.56 |  |
| 2-119113_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.248 | 5.54 |  |
| 2-119113_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.331 | 5.61 | 5.57 |
| 2-119114_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.233 | 5.50 |  |
| 2-119114_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.324 | 5.50 |  |
| 2-119114_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.408 | 5.66 | 5.55 |
| 2-119115_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.339 | 5.42 |  |
| 2-119115_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.204 | 5.33 |  |
| 2-119115_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.213 | 5.43 | 5.39 |
| 2-119116_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.702 | 6.45 |  |
| 2-119116_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.680 | 6.62 |  |
| 2-119116_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.772 | 6.55 | 6.54 |

Cu lot: 26-149CUX exp: 2024-03-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104