Submission ID: 100045478

Project #: LP413RD0007

Analysis: ICP OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | crucible + sample + ∆ (g) | LOI @750°C (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119148 | 24.8969 | 26.8966 | 26.7672 | 6.47 | 0.9353 |
| 2-119149 | 27.9757 | 29.9758 | 29.8920 | 4.19 | 0.9581 |
| 2-119150 | 19.8090 | 21.8094 | 21.6185 | 9.54 | 0.9046 |
| 2-119151 | 19.1970 | 21.1980 | 21.0334 | 8.23 | 0.9177 |

prep={Hotplate:15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4, filter:True, for:Pt}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119148_1 | 0.3140 | 100 |
| 2-119148_2 | 0.3162 | 100 |
| 2-119149_1 | 0.3082 | 100 |
| 2-119149_2 | 0.3049 | 100 |
| 2-119150_1 | 0.3209 | 100 |
| 2-119150_2 | 0.3039 | 100 |
| 2-119151_1 | 0.3056 | 100 |
| 2-119151_2 | 0.3098 | 100 |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Ba,Ce,Cr,Fe, Ga,K,La, Si}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119148_1 | 0.2258 | 250 |
| 2-119148_2 | 0.2143 | 250 |
| 2-119149_1 | 0.2119 | 250 |
| 2-119149_2 | 0.2056 | 250 |
| 2-119150_1 | 0.2201 | 250 |
| 2-119150_2 | 0.2131 | 250 |
| 2-119151_1 | 0.2034 | 250 |
| 2-119151_2 | 0.2069 | 250 |

Ba

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ba | %Ba [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119149_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ba] | 1. 1x | 1.785 | 0.23 | 0.24 |
| 2-119149_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ba] | 1. 1x | 1.923 | 0.26 | 0.27 |
| 2-119150_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ba] | 5x | 1.407 | 0.80 | 0.88 |
| 2-119150_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ba] | 3.3x | 2.064 | 0.81 | 0.90 |

Ce

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ce | %Ce [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119148_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ce][La] | 3.3x | 2.354 | 0.87 | 0.93 |
| 2-119148_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ce][La] | 3.3x | 2.264 | 0.88 | 0.94 |
| 2-119149_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ce][La] | 2.5x | 3.052 | 0.90 | 0.94 |
| 2-119149_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ce][La] | 2.5x | 3.069 | 0.93 | 0.97 |
| 2-119150_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ce][La] | 2.5x | 2.958 | 0.84 | 0.93 |
| 2-119150_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ce][La] | 2.5x | 2.840 | 0.83 | 0.92 |
| 2-119151_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ce][La] | 3.3x | 2.019 | 0.83 | 0.90 |
| 2-119151_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ce][La] | 3.3x | 2.089 | 0.84 | 0.92 |

Cr

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cr | %Cr [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119148_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cr][Fe] | 1.1x | 0.631 | 0.08 | 0.09 |
| 2-119148_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cr][Fe] | 1.1x | 0.768 | 0.10 | 0.11 |
| 2-119149_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cr][Fe] | 1.1x | 0.695 | 0.09 | 0.09 |
| 2-119149_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cr][Fe] | 1.1x | 0.642 | 0.09 | 0.09 |
| 2-119150_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cr][Fe] | 1.1x | 0.717 | 0.09 | 0.10 |
| 2-119150_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cr][Fe] | 1.1x | 0.695 | 0.09 | 0.10 |
| 2-119151_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cr][Fe] | 1.1x | 0.973 | 0.13 | 0.14 |
| 2-119151_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cr][Fe] | 1.1x | 1.142 | 0.15 | 0.16 |

Fe

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Fe | %Fe [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119148_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cr][Fe] | 1.1x | 0.819 | 0.10 | 0.11 |
| 2-119148_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cr][Fe] | 1.1x | 0.852 | 0.11 | 0.12 |
| 2-119149_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cr][Fe] | 1.1x | 1.075 | 0.14 | 0.15 |
| 2-119149_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cr][Fe] | 1.1x | 1.048 | 0.14 | 0.15 |
| 2-119150_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cr][Fe] | 1.1x | 0.594 | 0.07 | 0.08 |
| 2-119150_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cr][Fe] | 1.1x | 0.589 | 0.08 | 0.09 |
| 2-119151_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cr][Fe] | 1.1x | 1.384 | 0.19 | 0.21 |
| 2-119151_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cr][Fe] | 1.1x | 1.624 | 0.22 | 0.24 |

Ga

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ga | %Ga [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119148_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ga] | 16.6x | 2.748 | 5.07 | 5.42 |
| 2-119148_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ga] | 16.6x | 2.568 | 4.99 | 5.34 |
| 2-119149_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ga] | 16.6x | 2.585 | 5.08 | 5.30 |
| 2-119149_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ga] | 16.6x | 2.422 | 4.91 | 5.12 |
| 2-119150_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ga] | 8. 3x | 2.297 | 2.17 | 2.40 |
| 2-119150_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ga] | 8. 3x | 2.383 | 2.33 | 2.58 |
| 2-119151_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ga] | 8. 3x | 2.029 | 2.08 | 2.27 |
| 2-119151_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ga] | 8. 3x | 2.085 | 2.10 | 2.29 |

K

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119148_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 12.5x | 0.786 | 1.09 | 1.17 |
| 2-119148_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 12.5x | 0.736 | 1.07 | 1.14 |
| 2-119149_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 6.25x | 0.843 | 0.62 | 0.65 |
| 2-119149_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 6.25x | 0.869 | 0.66 | 0.69 |
| 2-119150_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 6.25x | 0.823 | 0.58 | 0.64 |
| 2-119150_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 6.25x | 0.813 | 0.60 | 0.66 |
| 2-119151_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 12.5x | 0.643 | 0.99 | 1.08 |
| 2-119151_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 12.5x | 0.660 | 1.00 | 1.09 |

La

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %La | %La [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119148_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ce][La] | 3.3x | 2.769 | 1.02 | 1.09 |
| 2-119148_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ce][La] | 3.3x | 2.428 | 0.94 | 1.01 |
| 2-119149_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ce][La] | 2.5x | 2.243 | 0.66 | 0.69 |
| 2-119149_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ce][La] | 2.5x | 2.169 | 0.66 | 0.69 |
| 2-119151_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ce][La] | 3.3x | 2.440 | 1.00 | 1.09 |
| 2-119151_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ce][La] | 3.3x | 2.489 | 1.00 | 1.09 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | 000,0000 Pt [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119148_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.134 | 47.55 ppm | 50.84 ppm |
| 2-119148_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.146 | 51.42 ppm | 54.98 ppm |
| 2-119149_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.129 | 46.37 ppm | 48.40 ppm |
| 2-119149_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.134 | 48.79 ppm | 50.92 ppm |
| 2-119150_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.219 | 75.83 ppm | 83.83 ppm |
| 2-119150_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.176 | 64.19 ppm | 70.96 ppm |
| 2-119151_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.144 | 52.35 ppm | 57.04 ppm |
| 2-119151_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.139 | 49.97 ppm | 54.45 ppm |

SiO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Si | %SiO2 | %SiO2 [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119148_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 4.16x | 3.360 | 1.55 | 3.32 | 3.55 |
| 2-119148_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 4.16x | 3.192 | 1.55 | 3.32 | 3.55 |
| 2-119149_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 2.5x | 2.557 | 0.75 | 1.61 | 1.68 |
| 2-119149_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 2.5x | 2.624 | 0.79 | 1.69 | 1.76 |
| 2-119150_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 5x | 3.792 | 2.15 | 4.61 | 5.10 |
| 2-119150_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 5x | 3.740 | 2.19 | 4.69 | 5.18 |
| 2-119151_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 4.16x | 3.119 | 1.60 | 3.42 | 3.73 |
| 2-119151_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 4.16x | 3.188 | 1.61 | 3.43 | 3.74 |

Ba lot: 27-07BAY exp: 2024-02-28

Ce lot: 27-48CEY exp: 2024-04-30

Cr lot: 4203E91 exp: 2024-03-01

Fe lot: 26-183FEY exp: 2024-01-30

Ga lot: 27-30GAY exp: 2024-07-30

K lot: 27-69KX exp: 2024-09-30

La lot: 26-141LAY exp: 2024-02-28

Pt lot: 26-153PTY exp: 2024-03-30

Si lot: 26-171SIT exp: 2024-10-30

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]