Submission ID: 100045484

Project #: LP413RD0012

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | FAS=0.0736 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119166 | 1.0912 | 8.73191 | 1.020 |  |
| 2-119167 | 1.0122 | 7.89950 | 0.995 |  |
| 2-119168 | 1.0164 | 7.39916 | 0.928 |  |
| 2-119169 | 1.0173 | 6.89950 | 0.865 |  |
| 2-119170 | 1.0344 | 6.40050 | 0.912 |  |
| 2-119171 | 1.0015 | 6.89950 | 0.878 |  |

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 | FAS=0.0846 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119166 | 0.1181 | 10.20050 | 18.522 |  |
| 2-119167 | 0.1143 | 11.39950 | 21.387 |  |
| 2-119168 | 0.1014 | 8.90050 | 18.823 |  |
| 2-119169 | 0.1080 | 9.49950 | 18.862 |  |
| 2-119170 | 0.1015 | 10.50050 | 22.184 |  |
| 2-119171 | 0.1035 | 10.69950 | 22.168 |  |

Reference page for formulas

%CrVI=1.733mL FAS[N FAS][weight]

%Cr2O3=1.462*[%Cr(VI)]