Submission ID: 100045511

Project #: LP413RD0006

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | FAS=0.0736 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119248 | 1.0330 | 2.69950 | 0.333 |  |
| 2-119249 | 1.0022 | 2.59950 | 0.331 |  |

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 | FAS=0.0846 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119248 | 0.1032 | 11.30050 | 23.481 |  |
| 2-119249 | 0.1035 | 11.79950 | 24.447 |  |

Reference page for formulas

%CrVI=1.733mL FAS[N FAS][weight]

%Cr2O3=1.462*[%Cr(VI)]