Submission ID: 100045512

Project #: LP413RD0006

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | FAS=0.0736 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119250 | 1.0240 | 13.37182 | 1.665 |  |

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 | FAS=0.0846 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119250 | 0.1082 | 11.49950 | 22.791 |  |

Reference page for formulas

%CrVI=1.733mL FAS[N FAS][weight]

%Cr2O3=1.462*[%Cr(VI)]