Submission ID: 100045534

Project #: LC454RD0040

Analysis: Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | FAS=0.0846 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119290 | 1.0160 | N/A | <10.0 ppm |  |
| 2-119291 | 1.0250 | N/A | <10.0 ppm |  |

Reference page for formulas

%CrVI=1.733mL FAS[N FAS][weight]