Submission ID: 100045567

Project #: LP413RD0012

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | FAS=0.0853 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119412 | 1.0033 | 5.89950 | 0.866 |  |
| 2-119413 | 1.0112 | 5.27225 | 0.768 |  |
| 2-119414 | 1.0138 | 3.93920 | 0.573 |  |
| 2-119415 | 1.0246 | 6.83196 | 0.983 |  |
| 2-119416 | 1.0081 | 6.60050 | 0.965 |  |
| 2-119417 | 1.0064 | 6.09641 | 0.893 |  |

Reference page for formulas

%CrVI=1.733mL FAS[N FAS][weight]