Submission ID: 100045568

Project #: LP413RD0006

Analysis: Metrohm titrator

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 | %Cr2O3 [dried] | FAS=0.0850 N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119418 | 0.1118 | 9.73944 | 18.780 | 19.509 |  |
| 2-119419 | 0.1021 | 8.88347 | 18.757 | 19.238 |  |
| 2-119420 | 0.1075 | 9.39626 | 18.843 | 19.553 |  |
| 2-119421 | 0.1070 | 9.29783 | 18.733 | 19.437 |  |
| 2-119422 | 0.1040 | 8.69950 | 18.033 | 18.743 |  |
| 2-119423 | 0.1023 | 8.09950 | 17.068 | 17.685 |  |
| 2-119424 | 0.1096 | 9.18423 | 18.065 | 18.878 |  |

Reference page for formulas

%Cr2O3=1.462*[%Cr(VI)]