Submission ID: 100045580

Project #: LP439RD0013

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 1000°F | after 900°C | LOI (%) | LOI (%) | correction ƒ | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119464 | 24.8976 | 26.8985 | 26.8919 | 26.8507 | 0.33 | 2.39 | 0.9967 | 0.9761 |
| 2-119465 | 28.7562 | 30.7573 | 30.7497 | 30.7086 | 0.38 | 2.43 | 09962 | 0.9757 |
| 2-119466 | 24.8979 | 26.8978 | 26.8325 | 26.7862 | 3.27 | 5.58 | 0.9673 | 0.9442 |
| 2-119467 | 19.1973 | 21.1975 | 21.1828 | 21.1343 | 0.73 | 3.16 | 0.9927 | 0.9684 |
| 2-119468 | 28.7562 | 30.7586 | 30.7517 | 30.7193 | 0.34 | 1.96 | 0.9966 | 0.9804 |
| 2-119469 | 19.8093 | 21.8101 | 21.8059 | 21.7723 | 0.21 | 1.89 | 0.9979 | 0.9811 |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119464_1 | 0.3019 | 250 |
| 2-119464_2 | 0.3012 | 250 |
| 2-119465_1 | 0.2978 | 250 |
| 2-119465_2 | 0.2948 | 250 |
| 2-119466_1 | 0.2075 | 250 |
| 2-119466_2 | 0.2183 | 250 |
| 2-119467_1 | 0.2981 | 250 |
| 2-119467_2 | 0.3050 | 250 |
| 2-119468_1 | 0.2098 | 250 |
| 2-119468_2 | 0.2016 | 250 |
| 2-119469_1 | 0.2965 | 250 |
| 2-119469_2 | 0.3027 | 250 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | %Ni [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119464_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 10x | 1.801 | 1.49 | 1.53 |  |
| 2-119464_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 10x | 1.858 | 1.54 | 1.58 | 1.56 |
| 2-119465_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 10x | 1.820 | 1.53 | 1.57 |  |
| 2-119465_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 10x | 1.803 | 1.53 | 1.57 | 1.57 |
| 2-119466_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.7x | 2.123 | 1.71 | 1.81 |  |
| 2-119466_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.7x | 2.223 | 1.70 | 1.80 | 1.81 |
| 2-119467_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 14.286x | 1.438 | 1.72 | 1.78 |  |
| 2-119467_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 10x | 2.038 | 1.67 | 1.72 | 1.75 |
| 2-119468_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.7x | 1.605 | 1.28 | 1.31 |  |
| 2-119468_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.7x | 1.534 | 1.27 | 1.30 | 1.31 |
| 2-119469_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 10x | 1.596 | 1.35 | 1.38 |  |
| 2-119469_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 10x | 1.614 | 1.33 | 1.36 | 1.37 |

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-3

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

%M+=conc.volumedilutionweight*104