Submission ID: 100045556

Project #: LP413RD0014

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax:Solution, filter:False, for:Cu}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119363 | 0.2199 | 250 |
| 2-119364 | 0.2183 | 250 |
| 2-119365 | 0.2138 | 250 |
| 2-119366 | 0.2192 | 250 |
| 2-119367 | 0.2021 | 250 |
| 2-119368 | 0.2066 | 250 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | Avg(%Cu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119363 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.360 | 5.37 |  |
| 2-119364 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.280 | 5.22 |  |
| 2-119365 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.323 | 5.43 | 5.34 |
| 2-119366 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.471 | 5.64 |  |
| 2-119367 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.249 | 5.56 |  |
| 2-119368 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.328 | 5.63 | 5.61 |

Cu lot: 26-149CUX exp: 2024-03-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104