Submission ID: 100045564

Project #: LR448RD0007

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Zn}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119396_1 | 0.2044 | 250 |
| 2-119396_2 | 0.2037 | 250 |

prep={Hotplate:15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4, filter:True, for:Pt}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119398_1 | 0.3025 | 100 |
| 2-119398_2 | 0.3200 | 100 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | Avg(000,0000 Pt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119398_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.851 | 312.47 ppm |  |
| 2-119398_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.883 | 306.75 ppm | 309.61 ppm |

Zn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn | Avg(%Zn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119396_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 12.5x | 1.984 | 3.03 |  |
| 2-119396_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 12.5x | 2.014 | 3.09 | 3.06 |

Pt lot: 26-153PTY exp: 2024-03-30

Zn lot: 26-108ZNY exp: 2023-11-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=M+ ppm

%M+=conc.volumedilutionweight*104