Submission ID: 100045571

Project #: LP413RD0006

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | FAS=0.0832 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119437_1 | 1.0062 | 12.89707 | 1.847 |  |
| 2-119437_2 | 1.0152 | 12.99950 | 1.846 |  |

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 | FAS=0.0832 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119437_1 | 0.1025 | 10.89950 | 22.418 |  |
| 2-119437_2 | 0.1101 | 10.69950 | 22.403 |  |

prep={20 ml H2SO4, filter:False, for:K,Na,Zr}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119437_1 | 0.2068 | 100 |
| 2-119437_2 | 0.2039 | 100 |

K2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K2O | Avg(%K2O) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119437_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 2.5x | 0.619 | 0.07 | 0.09 |  |
| 2-119437_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 2.5x | 0.594 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |

Na2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O | Avg(%Na2O) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119437_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 16.6x | 0.825 | 0.66 | 0.90 |  |
| 2-119437_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 16.6x | 0.825 | 0.67 | 0.91 | 0.91 |

ZrO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 | Avg(%ZrO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119437_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zr] | 3.3x | 3.132 | 0.50 | 0.68 |  |
| 2-119437_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zr] | 3.3x | 3.127 | 0.51 | 0.69 | 0.69 |

K lot: 27-69KX exp: 2024-09-30

Na lot: 27-51NAX exp: 2024-09-30

Zr lot: 26-133ZRY exp: 2023-11-30

Reference page for formulas

%CrVI=1.733mL FAS[N FAS][weight]

%Cr2O3=1.462*[%Cr(VI)]

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+