Submission ID: 100045579

Project #: LR448RD0005

Analysis: ICP OES

LOI

| sample | crucible | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI @900°C (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119462 | 24.8974 | 26.8981 | 26.5843 | 15.68 | 0.8432 |
| 2-119463 | 27.9747 | 29.9760 | 29.6547 | 16.05 | 0.8395 |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Si}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119462_1 | 0.2511 | 250 |
| 2-119462_2 | 0.2527 | 250 |
| 2-119463_1 | 0.2511 | 250 |
| 2-119463_2 | 0.2628 | 250 |

Si

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Si | %Si [dried] | Avg(%Si) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119462_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 10x | 2.793 | 2.78 | 3.30 |  |
| 2-119462_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 10x | 2.930 | 2.90 | 3.44 | 3.37 |
| 2-119463_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 10x | 2.663 | 2.65 | 3.16 |  |
| 2-119463_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 10x | 2.790 | 2.65 | 3.16 | 3.16 |

Si lot: 26-171SIT exp: 2024-10-30

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]